JULONG PLASTICS               产品应用手册

树脂   SR0

Wondel  Resin

产品定义：ABS FRV0

产品等级：注塑级

产品特点： 阻燃V0级，光泽度好

同类产品：

主要用途：插座，电器外壳

典型注塑工艺：

| 物料干燥要求 | 80-90℃，2-4h |
| --- | --- |
| 注塑工艺要求 |  |
| 注塑温度 | 180-220℃ |
| 注塑压力 | 50-100MPa |
| 保压压力 | 30-70MPa |
| 模具温度 | 40-80℃ |
| 喷嘴温度 | 200-215℃ |
| 背压 | 10-20MPa |

产品性能参数                                Wondel® SR0

| 项目 | 测试标准 | 测试参数 | 典型性能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械性能 拉伸强度 拉伸模量 断裂伸长率 弯曲强度 弯曲模量 悬臂量缺口冲击强度 简支梁无缺口冲击强度 洛氏硬度 热性能 热变形温度 维卡软化点 熔点 相对温度指数 物理性能 密度 灼烧残余 吸水率 熔体流动速率 模塑收缩率 电性能 表面电阻率 体积电阻率 介电强度 漏电起痕指数 阻燃性能 UL垂直燃烧试验 UL水平燃烧实验 氧指数 | ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 178 ISO 178 ISO 180 ISO179 ISO 2239/2 ISO75 ISO306 ISO3416 UL746B ISO1183 ISO1172 ISO62 IS01133 GB/T15585 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60243 IEC 112 UL-94 UL-94 ISO4589 | I型样条，50mm/min I型样条，1mm/min I型样条，50mm/min，标距50mm 23℃，20mm/min -20℃，20mm/min 23℃，2mm/min 23℃ -20℃ 23℃ 6mm，R标尺 0．45MPa，3.2mm,100mm跨距 1．80MPa，3.2mm,100mm跨距 电性能 机械性能 620℃ 24h 230℃，2.16Kg 平行方向 垂直方向 3mm 3．2mm 1．6mm | 45 - - 70 - - 4.5 - - 105 85 - - - - - 1.18 - - - 0.4-0.6 - - - - - V0 V0 -- | MPa MPa % MPa MPa MPa KJ/m2 KJ/m2 KJ/m2 HHR ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ g/cm3 % % g/10min % % Ώ Ώ·cm KV/cm 级 级 mm/min % |